Химическая/физическая природа

Palatal P 4-01 – ненасыщенная полиэфирная смола на основе орфтофталевой кислоты и стандартных гликолей, растворенная в стироле. Palatal P 4-01 обладает реактивностью и средней вязкостью.

# Основные области применения

Palatal P 4-01 для широкого спектра применений. Вследствие своей химической активности и поведения при отверждении, Palatal P 4-01 особенно подходит для производства ламинатов, практически не обладающих внутренним напряжением.

Рекомендуется для всех типов формования из неармированного стекловолокна, неармированных  литых изделий, производства полимерного бетона и искусственного камня.

# Нормативы

Отвержденная  неармированная смола Palatal P 4-01 соответствует типу 1120 по DIN 16946/2 и классифицирована по группе 0 в соответствии с DIN 18820/1.

Смола одобрена Det Norske Veritas и Регистром Ллойда для использования в судостроении.

Свойства жидкой смолы (технические указания)

| Свойство | Показатель | Единицы измерения | Методы измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| Внешний вид | прозрачная | - | 2265 |
| Цвет, Lico 200 | 0-80 | APHA | 2017 |
| Вязкость, при 230С | 540-610 | мПа.с | 2013 |
| Сухое вещество/нерастворимый осадок | 62-65 | % | 2033 |
| Время отверждения при 25÷35 0С | 16-21 | Мин. | 2625 |
| Время отвердевания от 250С до экзотермической реакции | 23-29 | Мин. | 2625 |
| Температура экзотермической реакции | 135-155 | 0С | 2625 |

Дополнения:

Измерение вязкости: Z 2/20 s-1/230С

Химическая активность определена с применением 1г Trigonox 44B (Аkzo-Nobel) и 0,5 г Accelerator NL 49P (Аkzo-Nobel), добавленных на 100 г смолы.

#### Безопасность продукта

Лист данных о безопасности продукта предоставляется по требованию.

# Методы тестирования

Информация о методах тестирования, указанных в таблице, предоставляется по требованию.

Свойства жидкой смолы (типичные свойства)

| Свойство | Показатель | Единицы измерения | Методы измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| Плотность при 200С | Приблизительно 1100 | кг/м3 | 2160 |
| Индекс отражения | 1,5443 | - | 2150 |
| Точка вспышки | Приблизительно 33 | 0С | 2800 |
| Кислотный показатель | 31 | мг КОН/г | 2401 |
| Гарантированное время хранения в заводской упаковке, при 250С | 6 | Мес. | - |

Свойства отвержденной ненаполненной смолы (типичные показатели)

| ##### Свойство | Показатель | Единицы измерения | Методы измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| Прочность на разрыв | 70 | МПа | ISO 527-2 |
| Модуль эластичности при разрыве | 4,3 | ГПа | ISO 527-2 |
| Относительное удлинение при растяжении | 2 | % | ISO 527-2 |
| Прочность на изгиб | 110 | МПа | ISO 178 |
| Модуль эластичности при изгибе | 4,3 | ГПа | ISO 178 |
| Удлинение при изгибе | 2,6 | % | ISO 178 |
| Ударопрочность – ненадрезанный образец | 10 | кДж/м2 | ISO179 |
| Температура тепловой деформации | 63 | 0С | ISO 75-A |
| Температура стеклования | 93 | 0С | DIN 53445 |

###### Условия отверждения

Отверждено с 1 мл MEKP 2 (Peroxid-Chemie GmbH) и 0,2 мл кобальто-октанолового раствора (1% кобальта в стироле), Отверждение – 24 часа при комнатной температуре и пост-отверждение 24 часа при 800С.

# Переработка

Palatal P 4-01 обычно не проявляет свойство нелипкого отверждения. Чтобы обеспечить нелипнущее отверждение поверхностей, подвергаемых воздействию воздуха, следует использовать соответствующие добавки (например, раствор парафина).

Финальную стадию отверждения можно оптимизировать посредством пост-отверждения (800С) в течение нескольких часов.

Рекомендации перед использованием

Перед использованием смола должна быть приведена к четко определенной и соответствующей  конкретным целям температуре (обычно минимум 150С  - при отверждении перекисью метил этил кетона с кобальтовым ускорителем).

# Рекомендации по хранению

Смолу следует хранить в помещении в фирменной закрытой и неповрежденной упаковке, в сухом месте при температуре от 50С до 300С. При повышенных температурах срок хранения значительно уменьшается. Избегать солнечного света.

Версия: 010482/5.0

Дата издания: март 2005